比选文件

附件：

设备喷漆技术要求

项目简介
项目预算：约6.64万元（含税费、材料费、运费、人工费、交通费）

机床数量：23台

交货期：收到预付款后12天完成
设备喷漆施工要求：
漆材与腻子的选用：漆材必须选用高质量的优质品牌，设备专用腻子或原子灰填补修补。
喷漆工艺要求：整机清洗—表面处理去油—表面打磨去锈—整体打磨—第一次设备表面凹坑处刮原子灰---第一次表面打磨---整机检查---选择性刮原子灰---再次打磨到表面无凹凸状---整机表面处理--细小部分、开关、按纽、电线、控制面板、商标铭牌、导轨、电镀手轮、标尺、工作台工作面进行包覆防护，杜绝漆色污染，第一次喷漆---表面无凹凸后---第二次整体喷漆---整机检查--待干后拆包装纸—对部分标识进行人工描漆——完成。
预处理：
清理待喷漆面：须对设备表面残漆、残腻子、锈迹、焊缝凸起、尘土、铁屑、黄袍等彻底铲刮干净，漆面完好的部分应表面整体打磨，增加漆面附着力。
清洗待喷漆面：清洗需分二道清洗，确保清洗干净。清洗剂应选用安全的清洗剂。
刮补腻子：表面存在的凹凸不平的补位要进行设备专用腻子或原子灰填补，腻子应分为多次补刮，要求将设备表面缺陷仔细填平，做到无开裂、起泡、脱落现象，刮灰面要用砂纸打磨，增强附着力，刮灰要平整、光滑、饱满，边缘要薄，厚度一般不超过0.5毫米。对缺陷较大，凹坑超过0.5毫米的部位，应充分刮涂，每次相隔2-3小时，等表面干燥之后再进行第二次刮涂。要及时清扫干净遗留的粉尘。设备专用腻子或原子灰填补。
不喷漆面的保护：如油杯、油嘴、油窗、铭牌、导轨、透明观察窗等用美文纸、报纸、纸片、胶带、黄油等把不需要喷油漆的部件进行保护。对于设备周围地面防护，用防水布或者纸片等铺在设备地下及四周防止施工过程中灰尘及油漆的掉落。
喷漆工序：
喷漆前须对地板铺盖保护膜，以免漆液滴到地板，喷漆过程中对在喷漆范围内的设备与其它设备进行隔断并做好防护，使其它设备能够正常生产。
面漆喷漆：设备所喷颜色由甲方指定，乙方严格按照甲方指定的颜色施工，同种颜色喷漆后各台设备的颜色要相同；面漆应选用选用色泽持久高、耐腐蚀、气味小高质量的优质品牌，应保证喷涂时不流痕，喷涂时一般涂层厚度较薄，故应多喷几遍，每层喷涂时应待上层漆膜已经干燥时进行，设备喷涂中有2种颜色的部位需要进行分色。喷涂完第一种颜色后，需要等待至少5个小时油漆面表干后用美纹纸或报纸包裹防护，之后再进行第二种颜色的喷涂，以保证2种颜色不会串色。
a、面漆均采用高光漆。
b、磨床；按国标色卡电子版(GSB05-1426-2001) , 设备不锈钢部份保留原色；以床身为界，机床上半身为第77号  GY09冰灰；下半身为第4号  PB04中（酞）蓝；设备附件如油箱、水箱、上料机等均按下层颜色；料道及料道支撑均采用上层颜色。
c 、锻车设备：按机床原有颜色复原。
d、单独电器柜及冲床的飞轮等旋转件按第59号  YR桔黄色喷漆。
检查验收：喷漆后表面光滑平整，无明显缺陷，无起泡没有裂缝，无流挂，不起皱皮，色泽一致并有良好的光泽度，油漆厚度均衡。
清理保护：设备表面油漆喷涂施工时和施工后，应对油漆喷涂过的工件进行保护，防止飞扬尘土和其它杂物。喷漆后应随即清除现场垃圾，如有漆滴溅到地面，应马上除干净。油漆干后，需将遮蔽部位的覆盖膜刮掉才能使用。
环境安全职业健康措施：见《相关方EHS管理协议书》
主要材料配置（由厂家提供）
	序号
	名称
	品牌/生产厂家
	型号规格、参数
	备注

	1
	清洗剂
	
	
	应选用安全的清洗剂

	2
	设备专用腻子或原子灰
	
	
	

	3
	面漆
	
	
	


需喷漆设备清单：见附表1，机床附件如上下料装置等也需要喷漆。
技术要求总则
本技术要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合或优于本技术协议的服务。
设备喷漆应符合节能安全、造型美观的特点，能满足长期、稳定、可靠的使用要求。
喷漆的过程中所喷设备的零部件应得到充分的保护。
服务要求：乙方在喷漆的同时，须提供与之相应的伴随服务。包括：所用材料资料、调试及喷漆跟踪资料、技术支持、技术服务等，以及在文中未提及的、隐含的其他必须由乙方提供的相关服务。
在签订合同后，甲方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利，乙方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由甲乙双方商定。
本协议书所使用的标准与乙方所执行的标准所发生矛盾时，按较高标准执行。
售后服务和技术资料等
材料及施工均由乙方负责。
喷涂设备自终验收合格之日起质保期1年，在该保修期内，乙方实行免费上门修复服务，若甲方因使用不当（撞击、刮擦等）所造成之损失，不在以上免费保修期范围内，甲方必须支付所需修复费用。
服务响应：质保期内因喷漆之品质不良所引起的问题，乙方接到甲方修复通知后,8小时内做出响应，48小时内给出明确解决方案，遵循尽量在最短时间内为用户解决问题的原则，如需要，在48小时内赶到现场，否则质保期将按拖延时间顺延。
设备保修期满之后，应提供广泛而优惠的技术支持和服务。

文件资料： 
所用材料清单及材料资料。
所用材料的出厂合格证明。
验收单。
相关方EHS管理协议书
甲方：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
乙方： 

为了认真贯彻执行国家有关EHS（安全生产、职业健康和环境保护）相关法律、法规，明确双方EHS管理职责与权利，有效的对相关方的EHS管理措施和人员行为进行监督和协调管理，预防各类事故的发生，确保公司各项工作正常运行，经友好协商，双方同意在签订合同的同时，签订本协议，并自觉遵守。
一、项目简况：
（一）项目名称：设备喷漆服务项目
（二）项目地点：福建省漳州市高新技术开发区高新二路
（三）合同期限：2026年xx月xx日至2027年xx月xx日
二、甲、乙双方EHS管理代表：
作业其间，乙方指派       同志负责本项目的有关EHS工作；甲方指派      同志负责联系、检查督促乙方执行有关EHS规定。甲乙双方应经常联系、相互协助检查和处理作业过程中有关EHS工作，共同预防事故发生。
三、甲、乙双方EHS管理职责与权利：
（一）甲方职责与权利
1.甲方有权向乙方索取相关资质证书和文件，把好资质审核关。
2.甲方应协助乙方办理所需的出入证件，并及时进行EHS告知和培训，督促、检查其出入证的规范佩戴，凡是不佩戴的，甲方现场接待部门有权不予接待。
3.甲方有权督促乙方遵守国家有关EHS法律、法规、标准和企业的规章制度，使乙方有序开展对本公司的服务和活动。
4.甲方有权对乙方安全生产防护、职业病预防和污染预防的措施进行监督、检查，发现事故隐患和违章、冒险行为，有权制止和纠正。乙方现场管理混乱或不服从甲方监督和协调的，甲方有权停止其作业。
5.甲方对乙方在本公司发生安全环保事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报，有权开展或参加对事故的调查处理。
（二）乙方职责与权利
乙方应主动向甲方提供合法的营业执照或资质证书复印件，及时为员工办理出入证手续，并正确佩戴出入证进出厂区。
乙方应按要求遵守甲方各项管理制度，严格执行操作规程，落实安全生产防护、职业病预防和污染预防的措施，正确佩戴个体劳动防护用品，特种作业人员持证上岗，不准穿拖鞋入作业区域。
乙方人员应认真学习和执行甲方的EHS告知，指定专人负责现场的EHS管理，接受甲方的监督与协调管理。
乙方应及时向甲方申办临时用电、动火作业、危险作业等审批手续，严禁违章指挥、违章作业，作业区内严禁抽烟，严格做好监护工作。
乙方发生因管理责任造成的事故或因乙方原因造成甲方或第三方人员伤亡事故、污染事故和财产损失时，一切责任由乙方承担。
乙方发生重大安全环境事故，需及时报告给我司。严禁瞒报和迟报。
乙方进入甲方的厂区后，必须遵守甲方的各项安全管理制度（外来人员安全注意事项告知书、相关方安全协议、消防安全管理规定、安全生产管理规定、高危行业作业许可制度等），如有违反将按《相关方安全管理处罚条例》给予处罚。
乙方供应给甲方的材料/施工材料需满足环保和安全法律法规要求，严禁使用不环保的材料；严禁使用国家法律法规禁止使用的材料和设备。
喷漆作业结束后，必须做到及时对工作场所进行清理，将剩余的涂料及溶剂及时送回专用位置，严禁随意倾倒建筑垃圾和“三废”。 
喷漆设备及其软管乙方应派专人管理，如有遗失，甲方概不负责。
喷漆作业场所内应按《涂装作业安全规程—安全管理通则》（GB7691-2011）规定做好安全标志。
喷漆作业场所内必须配备灭火器。
清洗、喷漆阶段至少要有2人以上在作业现场。
为防止废气溢出厂界污染大气。施工方应将所喷位置的门窗关好关严。
施工现场油漆桶不能乱放，在指定的油品库集中存放，项目结束后，乙方应及时收走。
作业区和非作业区要做好隔断措施，隔断物高度不低于4米。
其他未尽事宜，双方协商解决。
四、本协议书一式三份，甲方二份（环境与安全管理部门一份、组织实施部门一份），乙方一份，本协议书签字确认后生效。
甲方：（签章）                    乙方：（签章）
代表人：                         代表人： 

年   月   日                     年   月   日
EHS负责人：                      EHS负责人：
年   月   日                     年   月   日
1
8
1

